Settings

| Accelerating Voltage | 20.00 kV |
| --- | --- |
| Specimen Tilt | 70.00 ° |
| Hit Rate | 82.80 % |
| Speed of Acquisition | 13.76 Hz |

Phases for Acquisition

| Phase | a | b | c | Alpha | Beta | Gamma | Space Group | Database |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 3.07 Å | 3.07 Å | 10.05 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 0 | HKL |
| SiC [6H] | 3.08 Å | 3.08 Å | 15.12 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 186 | HKL |
| SiC [3C] | 4.36 Å | 4.36 Å | 4.36 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 216 | HKL |
| K F | 3.06 Å | 3.06 Å | 3.06 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 221 | ICSD |

Phase Fraction

| Phase Name | Phase Fraction (%) | Phase Count | Mean Band Contrast | Standard Deviation Band Contrast | Min Band Contrast | Max Band Contrast | Mean MAD | Standard Deviation MAD | Min MAD | Max MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 6.16 | 1536 | 83.33 | 19.52 | 25.00 | 133.00 | 1.28 | 0.36 | 0.39 | 2.00 |
| SiC [6H] | 20.44 | 5098 | 92.13 | 22.07 | 18.00 | 176.00 | 0.88 | 0.32 | 0.20 | 2.00 |
| SiC [3C] | 55.96 | 13957 | 105.60 | 18.89 | 37.00 | 181.00 | 0.69 | 0.22 | 0.20 | 1.99 |
| K F | 0.24 | 59 | 80.90 | 21.90 | 34.00 | 136.00 | 1.09 | 0.41 | 0.32 | 1.95 |
| Zero Solutions | 17.20 | 4290 | 70.04 | 19.32 | 0.00 | 142.00 |  |  |  |  |