Settings

| Accelerating Voltage | 20.00 kV |
| --- | --- |
| Specimen Tilt | 70.00 ° |
| Hit Rate | 90.74 % |
| Speed of Acquisition | 11.19 Hz |

Phases for Acquisition

| Phase | a | b | c | Alpha | Beta | Gamma | Space Group | Database |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 3.07 Å | 3.07 Å | 10.05 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 0 | HKL |
| SiC [6H] | 3.08 Å | 3.08 Å | 15.12 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 186 | HKL |
| SiC [3C] | 4.36 Å | 4.36 Å | 4.36 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 216 | HKL |
| K F | 3.06 Å | 3.06 Å | 3.06 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 221 | ICSD |
| B4 C | 5.62 Å | 5.62 Å | 12.14 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 166 | ICSD |

Phase Fraction

| Phase Name | Phase Fraction (%) | Phase Count | Mean Band Contrast | Standard Deviation Band Contrast | Min Band Contrast | Max Band Contrast | Mean MAD | Standard Deviation MAD | Min MAD | Max MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 7.68 | 1500 | 125.40 | 23.68 | 38.00 | 187.00 | 0.88 | 0.38 | 0.19 | 2.00 |
| SiC [6H] | 80.28 | 15678 | 131.18 | 21.70 | 22.00 | 193.00 | 0.66 | 0.21 | 0.19 | 1.98 |
| SiC [3C] | 1.80 | 352 | 121.85 | 20.97 | 45.00 | 176.00 | 0.92 | 0.36 | 0.30 | 1.96 |
| K F | 0.04 | 8 | 112.50 | 21.14 | 84.00 | 154.00 | 1.02 | 0.15 | 0.80 | 1.19 |
| B4 C | 0.94 | 183 | 111.64 | 21.91 | 52.00 | 162.00 | 1.16 | 0.33 | 0.49 | 1.99 |
| Zero Solutions | 9.26 | 1809 | 97.16 | 27.87 | 0.00 | 180.00 |  |  |  |  |