Settings

| Accelerating Voltage | 20.00 kV |
| --- | --- |
| Specimen Tilt | 70.00 ° |
| Hit Rate | 87.89 % |
| Speed of Acquisition | 11.17 Hz |

Phases for Acquisition

| Phase | a | b | c | Alpha | Beta | Gamma | Space Group | Database |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 3.07 Å | 3.07 Å | 10.05 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 0 | HKL |
| SiC [6H] | 3.08 Å | 3.08 Å | 15.12 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 186 | HKL |
| SiC [3C] | 4.36 Å | 4.36 Å | 4.36 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 216 | HKL |
| K F | 3.06 Å | 3.06 Å | 3.06 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 221 | ICSD |
| B4 C | 5.62 Å | 5.62 Å | 12.14 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 166 | ICSD |

Phase Fraction

| Phase Name | Phase Fraction (%) | Phase Count | Mean Band Contrast | Standard Deviation Band Contrast | Min Band Contrast | Max Band Contrast | Mean MAD | Standard Deviation MAD | Min MAD | Max MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 8.67 | 1178 | 123.04 | 25.14 | 33.00 | 177.00 | 0.86 | 0.38 | 0.14 | 1.98 |
| SiC [6H] | 76.07 | 10334 | 124.76 | 22.95 | 27.00 | 188.00 | 0.67 | 0.24 | 0.15 | 1.99 |
| SiC [3C] | 1.88 | 255 | 117.25 | 22.23 | 49.00 | 158.00 | 0.95 | 0.38 | 0.25 | 1.99 |
| K F | 0.07 | 10 | 86.70 | 30.10 | 42.00 | 125.00 | 1.35 | 0.33 | 0.73 | 1.86 |
| B4 C | 1.20 | 163 | 113.89 | 24.51 | 28.00 | 170.00 | 1.17 | 0.35 | 0.40 | 1.96 |
| Zero Solutions | 12.11 | 1645 | 93.05 | 30.59 | 0.00 | 166.00 |  |  |  |  |