Settings

| Accelerating Voltage | 20.00 kV |
| --- | --- |
| Specimen Tilt | 70.00 ° |
| Hit Rate | 83.03 % |
| Speed of Acquisition | 11.17 Hz |

Phases for Acquisition

| Phase | a | b | c | Alpha | Beta | Gamma | Space Group | Database |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 3.07 Å | 3.07 Å | 10.05 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 0 | HKL |
| SiC [6H] | 3.08 Å | 3.08 Å | 15.12 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 186 | HKL |
| SiC [3C] | 4.36 Å | 4.36 Å | 4.36 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 216 | HKL |
| K F | 3.06 Å | 3.06 Å | 3.06 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 90.00 ° | 221 | ICSD |
| B4 C | 5.62 Å | 5.62 Å | 12.14 Å | 90.00 ° | 90.00 ° | 120.00 ° | 166 | ICSD |

Phase Fraction

| Phase Name | Phase Fraction (%) | Phase Count | Mean Band Contrast | Standard Deviation Band Contrast | Min Band Contrast | Max Band Contrast | Mean MAD | Standard Deviation MAD | Min MAD | Max MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC [4H] | 6.79 | 1214 | 108.60 | 26.66 | 20.00 | 180.00 | 0.99 | 0.38 | 0.18 | 1.99 |
| SiC [6H] | 72.77 | 13008 | 120.35 | 24.34 | 26.00 | 186.00 | 0.72 | 0.23 | 0.19 | 2.00 |
| SiC [3C] | 1.76 | 315 | 113.45 | 24.33 | 48.00 | 158.00 | 0.89 | 0.33 | 0.28 | 1.95 |
| K F | 0.04 | 7 | 85.71 | 36.49 | 25.00 | 137.00 | 1.15 | 0.24 | 0.74 | 1.46 |
| B4 C | 1.67 | 299 | 98.27 | 25.64 | 26.00 | 158.00 | 0.98 | 0.39 | 0.38 | 1.95 |
| Zero Solutions | 16.97 | 3033 | 86.37 | 32.38 | 0.00 | 172.00 |  |  |  |  |